广东省标准

DBJ 15-XX-2024

备案号 J XXXXX-XXXX

建筑与市政工程软土地基

绿色加固技术标准

Technical Standard for Green Reinforcement of Soft Soil Foundation in Building and Municipal Engineering

（征求意见稿）

20 XX -XX-XX  发布                   20 XX -XX-XX  实施

广东省住房和城乡建设厅  发布

本标准不涉及专利

建筑与市政工程软土地基

绿色加固技术标准

Technical Standard for Green Reinforcement of Soft Soil Foundation in Building and Municipal Engineering

DBJ XX-XXXX-XXXX

住房和城乡建设厅备案号:

批准部门:

施行日期:

XXXX出版社

广东省住房和城乡建设厅关于发布广东省标准《建筑与市政工程软土地基绿色加固技术标准》的公告

粤建公告[****]*号

经组织专家委员会审查，现批准《建筑与市政工程软土地基绿色加固技术标准》为广东省地方标准，编号为**。本标准自**年**月**日起实施。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位广东省建筑设计研究院集团股份有限公司、长大市政工程(广东)有限公司和天津中岩大地材料科技有限公司负责具体技术内容的解释，并在广东省住房和城乡建设厅门户网站(http://zfcxjst.gd.gov.cn)公开。

广东省住房和城乡建设厅

**年**月**日

前   言

根据《广东省市场监督管理局关于批准下达2023年第一批广东省地方标准制修订计划的通知》（粤市监标准〔2023〕211号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，对《建筑与市政工程软土地基绿色加固技术标准》(以下简称标准) 进行了制定。

本标准主要内容包括：1.总则；2.术语和符号； 3.基本规定；4.材料；5.设计；6.施工；7.检测与验收。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由广东省建筑设计研究院集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，并将意见和建议寄送广州市流花路97号广东省建筑设计研究院集团股份有限公司（邮编：510010，传真： 02086677463，Email：gdadri@gdadri. com）。

本标准主编单位: 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司

长大市政工程(广东)有限公司

天津中岩大地材料科技有限公司

本标准参编单位: 广州市市政工程设计研究总院有限公司

珠海建工控股集团有限公司

广东大道检测技术有限公司

北京中岩大地科技股份有限公司

广东华固工程有限公司

广州市城建规划设计院有限公司

广东冶建施工图审查中心有限公司

广州开发区财政投资建设项目管理中心

中交第四航务工程勘察设计院有限公司

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司

本标准主要起草人员:

陈  伟 张顺先 李  凯 霍文斌 王瑞春

刘光明 郭典塔 谭翠前 刘  玫 武思宇

上官兵 林佑高 方  雯 邬龙刚 吕世明

罗晓青 吴云城 朱剑锋 李金华 张  帅

朱艳萍 熊  勃 柳建国 黄如华 卢雄强

方海龙 刘光磊 李纯刚 刘  根 曾  辉

目 次

1	总则	1

2	术语和符号	2

2.1	术语	2

2.2	符号	4

3	基本规定	7

4	材料	9

4.1	一般规定	9

4.2	固化剂	9

4.3	其他材料	11

5 设计	12

5.1	一般规定	12

5.2	浅层地基加固	13

5.3	固化土桩复合地基	15

5.4	固化土褥垫层-柔性桩复合地基	23

6	施工	26

6.1	一般规定	26

6.2	浅层地基加固施工	26

6.3	固化土桩复合地基施工	29

6.4	固化土褥垫层施工	31

7	检测与验收	33

7.1	一般规定	33

7.2	浅层地基加固和固化土褥垫层质量检测	33

7.3	固化土桩复合地基质量检测	34

7.4	验收	35

附录A 流动度试验	36

本标准用词说明	37

引用标准名录	38

附：条文说明	39

Contents

1	General Provisions	1

2	Terms and Symbols	2

2.1	Terms	2

2.2	Symbols	4

3	Basic Requirements	7

4	Materials	9

4.1	General Requirements	9

4.2	Stabilizer	9

4.3	Other Materials	11

5 Design Considerations	12

5.1	General Requirements	12

5.2	Shallow Foundation Reinforcement	13

5.3	Solidified Soil Pile Composite Foundation	16

5.4	Solided Soil Cushion Layer-Flexible Pile Composite Foundation	23

6	Construction	26

6.1	General Requirements	26

6.2	Shallow Foundation Reinforcement Construction	26

6.3	Solidified Soil Pile Composite Foundation Construction	29

6.4	Solided Soil Cushion Layer Construction	31

7	Inspection and Acceptance	33

7.1	General Requirements	33

7.2	Inspection for Shallow Foundation Reinforcement and Solided Soil Cushion Layer	33

7.3	Inspection for Solidified Soil Pile Composite Foundation	34

7.4	Acceptance	35

Appendix A Fluidity Experiment	36

Explanation of Wording in This Standard	37

List of Quoted Standards	38

Addition：Explanation of Provisions………….…..…………………………………39

总则

- 1.0.1为规范建筑与市政工程软土地基绿色加固技术的应用，做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可控、绿色环保，制定本标准。

【条文说明】：随着工程实践经验的积累和施工技术的发展，地基处理应积极采用行之有效且安全可靠的新技术、新材料和新设备，不断完善地基的加固设计、施工与验收。固化剂是一种利用固体废物和工业废渣合成一种性能优良的胶凝材料。固化剂生产过程中碳排放量仅为水泥的30%~40%，地基加固工程中的固化剂掺量比水泥少，是一种绿色的软土加固材料。固化剂主要应用于建筑地基加固、道路地基加固、回填等工程。固化剂加固技术实现了地基就地加固、异位加固和深层加固，具有安全适用、技术先进、经济合理、绿色环保等优点。本标准为建筑与市政工程地基处理领域的固化剂绿色加固技术的总结。

- 1.0.2本标准适用于广东省建筑与市政新建和既有工程地基采用固化剂绿色加固的设计、施工、检测与验收。

- 1.0.3地基固化剂绿色加固技术的设计与施工应综合考虑岩土工程勘察资料、地基基础设计要求、施工技术、环境条件、工期造价及使用要求等因素，做到因地制宜、就地取材、节约资源和保护环境等。

【条文说明】：广东地区土层分布差异大，软土分布广。软土的普遍特点是地下水位高，淤泥的含水率高，某些地区淤泥的有机质含量也高。因此，地基固化剂绿色加固技术的设计与施工，应强调方法合理，精心设计，因地制宜和就地取材。

- 1.0.4地基固化剂绿色加固技术除应符合本标准的规定外，尚应符合国家、行业及广东省现行有关标准的规定。

术语和符号

术语

固化剂 stabilizer

“固化剂”亦称为“软土固化剂”，适用于固化细粒类土等的无机水硬性胶凝材料，可显著改善土的物理力学性质，形成满足环境标准并保持长期稳定的固化土。

就地固化 in-situ solidification

对于需要处理的软土地基，就地掺入固化剂进行处理，以提高地基承载力的一种浅层处理方法。

异位固化 ex-situ solidification

将需要处理的土壤从原位置挖掘出来，转移或搬运到拌和场地，掺入固化剂对软土进行处理后，再将拌合后的混合物转移或搬运至需要处理的位置，以提高地基承载力的一种浅层处理方法。

干法施工 dry construction

将粉态固化剂与软弱土直接拌和的施工方法，也称为粉体搅拌法。

湿法施工 wet construction

将液态固化剂与软弱土直接拌和的施工方法，也称为浆液搅拌法。

抗蚀系数 corrosion resistance coefficient

采用固化剂，按照《水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法》GB/T749，试验计算得到的试样抗蚀系数值。

固化土桩 solidified soil pile

通常指固化土搅拌桩和固化土旋喷桩。通过深层搅拌法或高压旋喷法，将固化剂和原位土强制拌和形成的竖向增强体。

固化剂掺入比 mixing ratio of stabilizer

固化剂掺入比为固化剂质量与原状湿土质量的比值。

固化土 solidified soil

原土中掺加固化剂、外加剂并经均匀拌和，必要时加适量水，硬化后能达到特定强度的混合物。

粉态固化土 powdered solidified soil

原土中掺加粉态固化剂、外加剂并经均匀拌和，必要时加适量水，碾压后成型且硬化后能达到特定强度的混合物。

液态固化土 liquid solidified soil

原土中掺加固化剂、外加剂和水等材料经均匀拌和，形成具有定流动度且凝结硬化后能达到特定强度的混合物。

多轴搅拌桩 multi axis mixing pile

通过有多个螺旋钻孔的搅拌桩机将固化剂喷入原位土强制拌和形成的竖向增强体。

固化土褥垫层 solided soil cushion

用于复合地基的褥垫层可采用固化土，与竖向增强体共同形成固化土褥垫层-桩体复合地基。固化土可采用就地固化或异地固化方式。

高速高压搅喷工艺 high speed and high pressure mixing and spraying technology

高速高压搅喷工艺是一种利用钻杆高速转动、较高主动下压力辅以活性剂减阻技术对土层进行切削钻进，过程中实时监测并信息化控制，同时注入固化浆液，形成超深固化土竖向增强体的施工方法。

单轴双向搅拌工艺 single axis bidirectional mixing technology

单轴双向差速搅拌工艺是一种利用有正反两方向旋转钻头的设备切削土层，正反向旋转速度不一，同时注入固化剂，形成固化土竖向增强体的施工工艺。

多层剪切双向搅拌工艺 mutual shear bidirectional mixing technology

多层剪切双向搅拌工艺是一种利用有互相逆向旋转钻头的设备切削土层，同时注入固化剂，形成固化土竖向增强体的施工工艺。

全方位高压喷射注浆技术 metro jet system

全方位高压喷射工艺是指可以进行全方位高压喷射注浆施工的工艺，同时过程中可将固化剂浆液数据、地内压力数据、空气数据、强制集中排泥等全过程进行监控。

罗丁喷射桩工法 Rodin jet pile technology

罗丁喷射桩工艺是先采用高压水喷射预切割土体，再采用空气包裹固化剂浆液喷射，使固化剂浆液与土拌合形成固化土竖向增强体的施工工艺。

智能感知超级旋喷工艺 super-intelligent-sensing jet technology

智能感知超级旋喷工艺是一种将固化浆液压力数据、地内压力数据、空气压力数据、旋喷桩径数据、喷浆杆提升与旋转等全过程作为监控对象形成数据智库，并能实现超高喷射压力、超大流量及超深处理深度的全方位地基加固的施工工艺。

符号

A——试件的横截面积；

AP——桩的截面积；

b——路基宽度或基础底面最小边宽；

b'——固化层底面宽度；

cp——桩的直剪快剪或抗剪断粘聚力；

cps——复合粘聚力；

cs——桩间土直剪快剪粘聚力；

d——桩身直径；

de——单根桩分担的处理面积的等效圆直径；

Esi——各分层土体压缩模量；

Ep——桩身压缩模量；

Epsi——加固区各分层的复合压缩模量；

faz——固化层底面处经深度修正后的下卧层地基承载力特征值；

fcu——固化土试块90d龄期的立方体抗压强度平均值；

fsk——桩间土天然地基承载力特征值；

fspk——复合地基承载力特征值；

fspk'——经修正后固化土褥垫层底面处的地基承载力特征值；

Gc——固化剂的相对密度；

ℎ0——褥垫层厚度；

Kj——浆液体积置换率；

li——第i层土的厚度；

m——面积置换率；

mc——每延米固化剂用量；

n——桩土应力比；

p——上部结构或路基荷载；

pc——基础底面处的自重应力；

Pcz——固化层底面处土的自重应力值；

pk——相应于荷载效应标准组合时，基础底面处的平均压力设计值；

Pn——试件的破坏荷载；

pz——相应于作用的标准组合时，固化层底面处的附加应力值；

qsi——桩周第i层土的侧阻力特征值；

qpk——桩端未经修正的承载力特征值；

qu——试件无侧限抗压强度；

qu28——现场固化土桩芯样的28d无侧限抗压强度；

qu90——现场固化土桩芯样的90d无侧限抗压强度；

Ra——单桩竖向承载力特征值；

RE——桩身与桩间软土的压缩模量比；

up——桩的周长；

z——固化层的厚度；

α——桩端天然地基土的承载力折减系数；

α1——损失系数；

α2——水与固化剂质量比；

β——桩间土承载力折减系数；

λ——单桩承载力发挥系数；

η——桩身固化土强度折减系数；

ηb、ηd——宽度及埋置深度的地基承载力修正系数；

φp——桩的直剪快剪或抗剪断内摩擦角；

φps——复合内摩擦角；

φs——桩间土直剪快剪内摩擦角；

ρm——浆液密度；

ρw——水的密度；

θ——压力扩散角。

基本规定

- 3.0.1 固化剂绿色加固工程应做好现场地形地貌、工程地质、水文、气象和材料等调查、分析或试验。

- 3.0.2 应对施工过程中产生的污水、废气、粉尘、废弃物、噪声、振动等污染，制定相应的防治措施，按相关规定处理达标后合理排放，并及时修整和复原受到破坏的环境。

- 3.0.3 固化剂绿色加固工程的设计与施工尚应符合现行国家和行业有关技术要求、环境保护、安全生产与消防等方面的规定。

- 3.0.4 在进行地基处理设计前， 应完成下列工作:

1 搜集场地岩土工程勘察资料、上部结构及基础设计资料等；

2 结合工程情况，了解当地地基处理经验和施工条件，对于有特殊要求的工程，尚应了解其他地区相似场地上同类工程的地基处理经验和使用情况等；

3根据工程的要求和采用天然地基存在的主要问题，确定地基处理的目的、处理范围和处理后要求达到的各项技术经济指标等；

4 调查邻近建(构)筑物、地下工程、周边道路和管线埋设等现状。

【条文说明】：本条规定是在选择地基处理方案前应完成的工作，其中强调要进行现场调查研究，了解当地地基处理经验和施工条件，调查邻近建筑、地下工程、管线和环境情况等。

- 3.0.5 固化剂加固设计应根据工程等级、结构类型、荷载、土层的厚度及其指标、使用要求、施工条件、环保要求、经济和社会效益等进行综合经济技术比较，合理确定固化处理方案。

- 3.0.6 根据工程项目使用要求、加固范围和加固方法的不同，固化剂加固分为浅层地基加固、固化土桩复合地基和固化土褥垫层-柔性桩复合地基。浅层地基加固分为就地固化和异位固化。

- 3.0.7 施工前，应清除地表面灌木杂草等杂物，做好施工场区内临时排水，避免场内积水。对于穿过池塘、虾塘等大面积水塘时，如若需要，可在建设范围内设置临时围堰，与外部隔离，在围堰内进行处理。

- 3.0.8 正式施工前应对现场基土进行取样分析，并进行配合比设计，保证固化土各项性能指标符合设计文件要求。

- 3.0.9 正式施工前，应进行试验段施工，单个配比试验段不小于 25m2，确定固化土的施工技术参数，现场验证固化土性能。

- 3.0.10 根据固化材料是否预先与水剂混合形成浆液，将加固类型分为干法施工与湿法施工两种。当施工过程对环保要求较高时，应采用湿法施工。

【条文说明】：干法施工适用于对于粉尘控制要求不高的场景，不适用于天然含水量小于30%的地基土（黄土含水量小于25%）；湿法施工普遍适用，但当含水量过高（大于75%）时，建议与干法施工进行现场试验对比后择优选用。

- 3.0.11 应重视施工监测和分析，宜采用动态设计方法和施工动态控制技术。

材料

一般规定

固化剂的制备应兼顾施工性能、加固土强度和资源综合利用。

固化剂适用于处理细粒类土等，其工艺指标应符合施工要求。

固化剂的相关指标及检测方法应符合《软土固化剂》CJ/T526的要求。

固化剂

固化剂基本性能指标应符合表4.2.1-1、4.2.1-2的规定。

表4.2.1-1  固化剂物理指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 细度(80物理方孔筛筛余量)（%） | ≤10 |
| 含水率（%） | ≤1 |

表4.2.1-2  固化剂工艺指标

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 净浆流动度（mm） | 初始 | ≥100 |
|  | 30min | ≥90 |
|  | 60min | ≥80 |
| 凝结时间 | 初凝时间/min | ≥45 |
|  | 终凝时间/min | ≤900 |

注：用于干拌工艺不要求净浆流动度指标。

固化剂抗蚀系数不宜小于0.90，相应试验方法按照《水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法》GB/T749执行。

对工程拟加固土，在液限含水率状态下进行固化土室内试验，固化土无侧限抗压强度应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3  固化土无侧限抗压强度

| 固化剂掺入比 | 固化剂水灰比 | 固化土无侧限抗压强度/MPa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7d | 28d |
| 10% | 0.6：1 | ≥0.3 | ≥1.5 |

注：当拟加固土液限含水率大于60%或土样为高有机质土，掺入比增加为15%。

【条文说明】：广东省内固化土无侧限抗压强度案例见表1～表4：

1 广州南沙新芯产业园项目，拟加固土样含水率44.31%，液限含水率为51.22%，塑限含水率为30.94%；固化土强度见表1：

表1 广州南沙新芯产业园项目固化土强度表

| 掺入比 | 水灰比 | 固化土无侧限抗压强度（MPa） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7d | 28d |
| 10% | 0.6：1 | 0.63 | 1.57 |

2 南沙全民文化体育综合体项目，拟加固土样含水率54.9%，塑限含水率31.61%，液限含水率48.55%；固化土强度见表2：

表2 南沙全民文化体育综合体项目固化土强度表

| 掺入比 | 水灰比 | 固化土无侧限抗压强度（MPa） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7d | 28d |
| 10% | 0.6：1 | 0.49 | 2.58 |

3 东莞虎门海怡花园项目，拟加固土样含水率57.4%，塑限含水率39.96%，液限含水率62.17%；固化土强度见表3：

表3 东莞虎门海怡花园项目固化土强度表

| 掺入比 | 水灰比 | 固化土无侧限抗压强度（MPa） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7d | 28d |
| 15% | 0.6：1 | 0.67 | 1.96 |

4 珠海富山工业园项目，拟加固土样含水率69.92%，塑限含水率24.79%，液限含水率49.81%；固化土强度见表4：

表4 珠海富山工业园项目固化土强度表

| 掺入比 | 水灰比 | 固化土无侧限抗压强度（MPa） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7d | 28d |
| 10% | 0.6：1 | 0.58 | 1.59 |

固化土工程技术要求应符合如下要求：

1固化剂适用于就地固化、异位拌合碾压固化、固化土桩等工艺；

2 就地固化技术要求应符合《建筑地基处理技术规范》JGJ79及其他国家和行业标准相关规定；

3异位拌合碾压固化技术要求应符合《土壤固化剂应用技术标准》CJJ/T286及其他国家和行业标准相关规定；

4固化剂进场需采用拟加固原状土，按照设计掺入比和设计水灰比进行固化土立方体抗压强度检测，并提供7d 、28d的强度报告。

其他材料

固化土施工拌合用水应符合《混凝土用水标准》JGJ63的技术要求。

土工合成材料可采用塑料土工格栅、钢塑土工格栅、复合类格栅等，应符合《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T17689、《土工合成材料应用技术规范》GB/T 50290、《公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅》JT/T1432.1等相关规范的技术要求。

设计

一般规定

地基加固主要分为浅层加固、固化土桩复合地基及固化土褥垫层-柔性桩复合地基。

固化土浅层加固和固化土搅拌桩适用于处理淤泥、淤泥质土、素填土、软塑或可塑黏性土、稍密或中密粉土、松散至稍密状态的砂土等地基，不适用于含孤石、较多大粒径建筑废弃物或大量植物根茎、障碍物较多且不易清除的杂填土、硬塑或坚硬的黏性土、密实砂类土，以及地下水渗流影响成桩质量的土层。固化土旋喷桩适用范围，除了上述搅拌桩适用范围，还适用于碎石土和密实粉土、砂土。

【条文说明】：对于有动水压力和已涌水工程，不宜使用。处理碎石土须通过现场试验验证后方可采用。

对于欠固结淤泥和淤泥质土，如采用固化土桩复合地基宜采用排水固结法预处理或增大置换率。

【条文说明】：对于欠固结淤泥和淤泥质土地基，固化土桩复合地基桩间欠固结淤泥（质）土发生较大的工后沉降，可能引起桩间土面与上覆褥垫层脱离，无法有效分担上部荷载，导致固化土桩单桩荷载和复合地基沉降增加，需要较大的置换率。采用排水固结法预处理，可减少上述风险。

在处理泥炭土、有机质含量大于10%或含水率大于70%的软土、pH值小于4的酸性土、塑性指数大于25的黏性土，或在腐蚀性环境以及无工程经验的地区时，应通过现场和室内试验确定固化剂的适用性、施工工艺、掺入比等参数指标。

固化剂加固设计应满足地基承载力、沉降和稳定性要求，并应符合现行国家、广东省和行业相关规定。

固化材料选择应结合当地原材料情况、原状土种类和性质及相关工程经验采用室内配合比试验确定，固化处理后土体无侧限抗压强度应满足地基设计承载力的反算结果，并在施工前进行现场试验确定。

浅层地基加固

浅层地基加固包含就地固化和异位固化。

就地固化应符合下列规定：

1 就地固化处理深度一般不宜超过5m，最大不宜超过8m。就地固化固化剂掺量宜为6%~12%；

【条文说明】：根据《道路软土地基强力搅拌就地固化技术规程》T/CECS978、《公路工程强力搅拌就地固化 设计与施工技术规范》DB33/T 2383及施工经验，通常的施工深度不大于5m；但是针对软弱淤泥土，通过加接杆，可使得施工深度达到8m。

2 下列情况下，可采用就地固化的方式进行地基加固：

1）硬壳层厚度小于 1.5m软土地基；

2）泥浆池、沼泽地、江河滩涂或围海造陆吹填土等无硬壳层地段；

3）鱼塘、池塘、河道、暗浜等按常规需清淤换填地段；

4）地基承载力、稳定性等不能满足上部结构要求的浅挖地段；

5）深厚软基低填方地段。

3 根据处理厚度，就地固化分为全部固化和部分固化两种形式，可按下列规定进行选取：

1）硬壳层厚度小于1.5m，且下卧软土层厚度小于等于3.0m的软土地段，可采用全部固化处理；

2）地基承载力不足、需清淤换填的软土浅挖地段，深厚软基低填土地段可采用部分固化处理的形式。

【条文说明】：就地固化处理应根据地基加固目的，地基承载力及变形控制设计值确定采用适宜的处理方式及处理深度。

4 就地固化设计内容主要包括形式选用、材料和施工工艺、配合比设计和工程方案设计等；

5 就地固化处理深度应根据软弱土层厚度、固化硬壳层表面及下卧层的承载力确定，并应满足以下要求：

pz+pcz≤faz                     （5.2.2-1）

式中：   pz——相应于作用的标准组合时，固化层底面处的附加应力值（kPa）；

pcz——处理后固化层底面处土的自重应力值（kPa）；

faz——固化层底面处经深度修正后的下卧层地基承载力特征值（kPa）。

6 应对就地固化硬壳层表面承载力与下卧层承载力进行计算，并应符合下列规定：

1）初步设计阶段，就地固化硬壳层表面承载力验算可采用《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31、《建筑地基基础设计规范》GB 50007或太沙基公式进行，计算时将就地固化硬壳层及其以下土层参数根据荷载影响深度计算加权平均值，然后按照均质地基进行计算；施工图阶段，应通过现场荷载试验进行确定；

2）下卧层承载力验算时，固化层底面处的附加应力应依据应力扩散理论进行，具体可按下式进行计算：

pz=b(pk−pc)b+2ztanθ                     (5.2.2-2)

式中：   b ——路基宽度或基础底面最小边宽（m）；

pk——相应于荷载效应标准组合时，基础底面处的平均压力设计值（kPa）；

pc——基础底面处的自重应力（kPa）；

z——固化层的厚度（m）；

θ——压力扩散角(°)，应符合《建筑地基基础设计规范》GB50007 、《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31的相关规定,无试验资料时取值宜通过试验确定。

3）就地固化处理地基承载力计算时，应取就地固化硬壳层表面承载力和下卧层承载力进行设计验算；

7 就地固化处理地基的宽度宜为填方坡脚外延伸 0.5m～2.0m 或控制在附加应力扩散影响范围内，具体可按下式计算确定：

b'≥b+2ztanθ              （5.2.2-3）

式中：    b'——固化层底面宽度。

8 浅层地基采用就地固化处理时，沉降应满足要求。沉降计算包括就地固化硬壳层及其下方土层压缩量两部分，并应符合下列规定：

1）就地固化硬壳层仅考虑其压缩变形，可根据固化土体的压缩模量进行计算；

2）就地固化硬壳层下方各土层压缩变形之和可采用分层总和法计算；

3）沉降计算应满足《公路路基设计规范》JTG D30、《城市道路路基设计规范》CJJ194、《建筑地基基础设计规范》GB50007 、《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31、《建筑地基处理技术规范》DBJ/T 15-38等相关标准的要求；

9 稳定性分析可采用圆弧滑动法进行，固化土的抗剪强度取值见5.3.7条；

10局部采用就地固化处理时，其顶面可设置加筋垫层。加筋宜采用土工合成材料，垫层可采用改良土或透水性良好的填料。

异位固化应符合下列规定：

1 需根据原土的性质、使用部位的要求等进行异地固化类型设计，选择粉态固化土或液态固化土；

2 异位固化设计内容主要包括类型选用、材料和工艺选择、配合比设计和工程方案设计等；

3 异位固化设计应满足地基承载力、沉降和稳定性要求，并符合《公路路基设计规范》JTG D30、《建筑地基处理技术规范》GB50007、《建筑地基处理技术规范》JGJ79、《城市道路路基设计规范》CJJ194的相关规定；

4 粉态固化土分层厚度不宜大于30cm，液态固化土分层厚度不宜大于1.5m；

5 立方体抗压强度可作为异位固化土强度设计的主要控制性指标，塌落度和扩展度等参数可作为一般控制指标。

固化土桩复合地基

固化土桩直径结合桩长和施工工艺确定，不宜小于500mm。

固化土桩长度应符合下列规定：

1 当用于竖向承载时，桩长应根据上部结构对承载力和变形要求确定，并应穿透软土层达到承载力相对较高的土层。固化土桩复合地基与排水固结法联合使用时，固化土桩和塑料排水板穿插布置，塑料排水板长度通常大于桩的长度；

2 当用于提高地基整体滑动稳定性时，桩长应超过危险滑动面不小于2m；

3 桩长宜大于5m。

【条文说明】：珠三角部分区域软土深厚，淤泥层厚度可达30~40m，如固化土桩未穿透软土层进入持力层，工后沉降不易保证；如采用多层剪切双向大直径搅拌桩或刚性桩，穿透软土层，桩长可达40~50m，但造价较高。因此，如工期允许，固化土桩可与塑料排水板堆载预压联合使用，按排水固结法计算和设计，软土层固结系数可采用固化土桩加固区复合土层固结系数与下卧软土层固结系数按厚度加权平均的近似方法计算；地基沉降计算可采用分层总和法，复合土层压缩模量采用复合压缩模量。

用于地基处理的固化土桩复合地基应在桩顶设置褥垫层，厚度宜为30cm～50cm。褥垫层材料可选用中粗砂、机制砂、级配碎石、固化土等，最大粒径不宜大于20mm。褥垫层夯填度不应大于0.9。褥垫层中部或顶面宜设置1～2层双向、多向拉伸塑料土工格栅，土工格栅应符合现行标准《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689的规定，标称抗拉强度不宜小于40kN/m。

搅拌桩和旋喷桩用于竖向承载时，平面布置应根据上部结构和基础特点确定；对于路堤，桩宜布置至坡脚线。柱状加固可采用正方形或等边三角形布桩方式。

桩顶与路床顶面的距离宜不小于桩的净间距，且宜不小于0.8m。可通过降低桩顶标高、加厚褥垫层或路堤加筋等方式，避免出现“蘑菇路”。

【条文说明】：本条文参考《公路路堤软土地基处理技术标准》DB44/T 2418的6.4.3.2的规定。

固化土桩复合地基的面积置换率应满足下式：

(RE−1)p1−m+mRE≤qu28                   （5.3.6-1）

m=d2de2                         （5.3.6-2）

式中：     p——上部结构荷载或路基荷载（kN/m2），对于路基，p=γℎ， γ为路基填土重度（kN/m3），ℎ为填土高度（m），路面结构需换算为等代均布填土厚度；

RE——桩身与桩间软土的压缩模量比，初步设计时，桩身压缩模量取20~40qu28（kPa）；

m——面积置换率，桩的截面积除以设计要求的每一根桩所承担的处理面积；

qu28——固化土桩芯样的28d无侧限抗压强度（kPa）；

d——桩身直径（m）；

de——单根桩分担的处理面积的等效圆直径（m），等边三角形布桩de=1.05s，正方形布桩de=1.13s，矩形布桩de=1.13s1s2，s、s1、s2分别是桩间距、纵向桩间距和横向桩间距。

【条文说明】：本条采用《公路路堤软土地基处理技术标准》DB44/T 2418的6.4.3.3的规定。采用28d无侧限抗压强度，主要考虑强度增长时间与工程进度的配合。

固化土搅拌桩应符合下列规定：

1 搅拌桩按施工工艺可分为浆液搅拌法（常称“湿法”）和粉体搅拌法（常称“干法”）。宜采用浆液搅拌法；

2 搅拌桩按搅拌方式可分为单向搅拌法、双向搅拌法和多层剪切双向搅拌法，宜采用双向搅拌法和多层剪切双向搅拌法；

【条文说明】：搅拌桩有单轴和多轴搅拌工艺，地基处理多采用单轴单向或单轴双向搅拌。多层剪切双向搅拌法为国内新近出现的一种新型单轴搅拌桩工法，在湖北、浙江等地已有成功的工程应用实例，广州南沙也有项目正在实施该工法，从试桩情况看，桩长可达到35m以上，直径1000~1500mm，桩身质量良好，水泥土强度高，14d最低强度可达2MPa以上，可推广。

3 搅拌桩的直径不宜小于500mm。桩长大于20m，直径不宜小于600mm；桩长大于30m，直径不宜小于800mm；桩长大于40m，直径不宜小于1000mm；

4 竖向承载的搅拌桩用于处理成层土地基或有效桩长大于10m时，固化剂掺入比宜符合下列要求：

1）处理有机质含量较高的软土，可结合试桩、室内试验情况，适当增加固化剂掺量；

2）可结合桩的受力情况适当减少中下部桩段的固化剂掺量。

5 固化剂掺量可参考表5.3.7-1：

表 5.3.7-1 搅拌桩的固化剂掺入比推荐范围（%)

| 土体天然含水率(%) 施工工艺 | ≤60 | >60，≤100 |
| --- | --- | --- |
| 湿法 | 15～18 | 17～20 |
| 干法 | 13～16（不适用土体含水率≤30%） | 15～18 |

注：对于搅拌桩湿法施工水灰比宜为0.45～0.7。

【条文说明】：表中的掺量对应的是单轴双向搅拌工艺，对于多层剪切双向搅拌工艺，固化剂掺量可降低2%左右，但不宜低于13%。

6 复合地基承载力特征值，应通过现场单桩或多桩复合地基静载试验综合确定。当无试验资料时可借鉴地质情况类似的成功工程经验，按下式预估：

fspk=λmRaAp+β1−mfsk            （5.3.7-1）

式中：  fspk——复合地基承载力特征值（kPa）；

λ——单桩承载力发挥系数，按地区经验取值，一般取1.0；

Ra——单桩竖向承载力特征值（kN）；

Ap——桩的截面积（m2）；

fsk——桩间土天然地基承载力特征值（kPa）；

β——桩间土承载力折减系数，当桩端土未经修正的承载力特征值大于桩周土的承载力特征值的平均值时，淤泥和淤泥质土可取0.1~0.4，差值大时取低值；当桩端土未经修正的承载力特征值小于或等于桩周土的承载力特征值平均值时，可取0.5~0.8，差值大时取高值。

7 单桩竖向承载力特征值Ra，应通过现场载荷试验确定；当无试验资料时可借鉴地质情况类似的成功工程经验，按下列公式预估，取小值：

Ra=upi=1nqsili+αqpkAp            （5.3.7-2）

Ra=ηfcuAp                    （5.3.7-3）

或     Ra=qu28Ap                    （5.3.7-4）

式中：   up——桩的周长（m）；

n——桩长范围内所划分的土层数；

qsi——桩周第i层土的侧阻力特征值，无试验资料时可参照表5.3.7-2取值：

表 5.3.7-2 桩周土的侧阻力特征值

| 土层 | 淤泥 | 淤泥质土 | 软塑状黏性土 | 可塑状黏性土、稍密中粗砂 | 稍密粉土、稍密粉细砂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 侧阻力特征值（kPa） | 4～7 | 6～12 | 10～15 | 12～18 | 8～15 |

qpk——桩端未经修正的承载力特征值（kPa），可按现行广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31地基承载力特征值有关规定取值；

li——第i层土的厚度（m）；

α——桩端天然地基土的承载力折减系数，可取0.6~0.8，承载力高时取低值；

η——桩身固化土强度折减系数，无地方经验时可参照表5.3.7-3取值：

表 5.3.7-3 桩身固化土强度折减系数值

| 土名 | η | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 淤泥、淤泥质土、黏土 | 0.2～0.3 | Ip等于17时取大值，等于22时取小值，中间用插值法确定 |
| 粉质黏土及粉质黏土的填土 | 0.25～0.3 | Ip等于10时取大值，等于17时取小值，中间用插值法确定 |
| 粉土 | 0.3～0.35 |  |
| 砂土 | 0.3～0.4 |  |

fcu——相同掺量的室内固化土试块，边长为70.7mm的立方体在标准养护条件下90d龄期的立方体抗压强度平均值（kPa）。

【条文说明】：条文6和7采用《建筑地基处理技术规范》DBJ/T 15-38的8.2、《建筑地基处理技术规范》JGJ 79的7.3条规定。

8 当处理范围以下存在软弱下卧层时，应按现行广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31及《建筑地基处理技术规范》JGJ 79有关规定进行软弱下卧层承载力验算；

9 搅拌桩复合地基的沉降，宜采用分层总和法计算，应符合现行广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31有关地基变形计算规定。刚度差异较大的整体大面积基础的地基处理，宜考虑上部结构、基础和地基共同作用进行地基承载力和变形验算。沉降计算深度应大于桩的长度。加固区复合土层的分层与天然地基相同，各复合土层的压缩模量按下式计算：

Epsi=mEp+1−mEsi              （5.3.7-5）

式中：  Epsi——加固区各分层的复合压缩模量（kPa）；

Ep——桩身压缩模量（kPa），无试验数据时可取Ep=20~40qu90；

Esi——各分层土体压缩模量（kPa）；

qu90——固化土桩芯样的90d无侧限抗压强度（kPa），qu90=（1.3~1.8）qu28。

【条文说明】：本条参照《公路路堤软土地基处理技术标准》DB44/T 2418的6.4.2.5和6.4.5条规定。复合地基沉降是个长期的过程，计算复合压缩模量宜采用90d无侧限抗压强度。qu90和qu28的关系采用《公路路堤软土地基处理技术标准》DB44/T 2418的6.4.2.5条规定。《建筑地基处理技术规范》JGJ 79的7.3.3条文说明提供经验关系式 fcu90=1.43~1.80fcu28，《建筑地基处理技术规范》DBJ/T 15-38的8.1.3条文说明提供经验关系式 fcu90=1.47~1.79fcu28，数量关系接近。

10 搅拌桩复合地基应进行整体稳定计算，且应符合下列规定；

1）填土材料抗剪强度指标可参照表5.3.7-4取值：

表 5.3.7-4 填土材料抗剪强度指标

| 填料种类 | 直接快剪粘聚力（kPa） | 直接快剪内摩擦角（°） | 重度（kN/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 细粒土 | 15～25 | 15～25 | 20～21 |
| 砂类土 | 0～5 | 30～35 | 19～20 |
| 砾类土、碎石 | 5～10 | 35～40 | 21～22 |
| 不易风化的块石 | 5～10 | 40 | 21～22 |
| 水泥稳定碎石、石屑基层、底基层 | 40 | 40 | 23 |
| 沥青面层 | 40 | 40 | 24 |

注: 1 填料的重度可根据填料种类和压实度适当调整；

2 全风化岩石、特殊土的抗剪强度指标宜根据试验资料确定；

3 填土高度小于6m时宜取小值。

【条文说明】：本表引用了《公路路堤软土地基处理技术标准》DB44/T 2418表10。

2）软土抗剪强度指标宜采用直接快剪指标；

【条文说明】：《公路路堤软土地基处理技术标准》DB44/T 2418的6.4.4.3，提到软土抗剪强度指标可采用十字板抗剪强度，但路面材料、路堤填土和固化土桩加固区采用的是直接快剪或固结快剪强度指标，难以得到十字板抗剪强度或总抗剪强度指标，因此宜近似地统一采用内摩擦角和粘聚力这两个参数，便于计算。对于固化土桩复合地基与排水固结法联合应用，因为路基填筑速度快，且井径比较大，桩间软土固结度较低时通常已填筑到最大高度，按此荷载计算路基整体稳定时不考虑桩间土的固结较为安全，因此不宜采用固结快剪指标。

3）搅拌桩加固区复合内摩擦角和粘聚力可按下式计算：

tanφps=1−mtanφs+mntanφp1−m+mn           （5.3.7-6）

cps=1−mcs+mcp             （5.3.7-7）

式中：  φps——复合内摩擦角（°）；

cps——复合粘聚力（kPa）；

φs——桩间土直接快剪内摩擦角（°）；

cs——桩间土直接快剪粘聚力（kPa）；

φp——桩的直接快剪或抗剪断内摩擦角（°）；

cp——桩的直接快剪或抗剪断粘聚力（kPa）；

n——桩土应力比，可取桩身与桩间软土压缩模量比。

【条文说明】：公式5.3.7-6、5.3.7-7系根据《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》JTG/T D31-02公式5.6.4演化所得。φp和cp的取值，对于双向搅拌工艺，采用《公路路堤软土地基处理技术标准》DB44/T 2418的6.4.4.4的规定，φp可取20°~25°，cp=0.25qu28。对于多层剪切双向搅拌工艺，由于桩身强度高，欲取得芯样的抗剪强度参数，需进行岩石直剪试验。根据南沙综合体项目试桩结果，φp约为32°~38°，cp=200~480kPa或(0.1~0.2)qu28，供参考。编制组收集了近些年广东省内若干软土固化剂搅拌桩软基处理工程实例，统计了现场抽芯和室内配合比试验的固化土抗剪（抗剪断）强度和无侧限抗压强度指标。其中，中山和珠海项目采用的是单轴双向搅拌桩工艺，南沙项目采用的是多层剪切双向搅拌工艺。根据现场施工和检测结果，固化土桩强度较高，推荐固化剂掺量不宜超18%。软土固化剂搅拌桩工程实例结果见表5（括号内数据为平均值）：

表5 广东省内若干软土固化剂搅拌桩工程实例结果统计表

| 序号 | 工程名称 | 粘聚力（kPa） | 内摩擦角（°） | 无侧限抗压强度（MPa） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山东凤镇凤鸣声谷项目 |  |  | 现场抽芯：1.4~4.8； 室内配合比试验：qu7=0.83，qu28=2.49 | 检测110根桩，龄期32~70d，18%固化剂掺量 |
| 2 | 珠海华润置地广场基坑支护项目 |  |  | 现场抽芯：1.2~3.8； 室内配合比试验： qu7=0.58~0.95， qu28=1.15~2.19，qu90=2.0~3.62 | 检测11根桩，龄期29~90d，26~27%固化剂掺量 |
| 3 | 南沙全民文化体育综合体项目试桩 | 251~323（282） | 32.9~36.9（34.6） | 2.7~8.0（4.2） | 15%固化剂掺量；无侧限抗压强度龄期21d，抗剪断强度龄期25d |
|  |  | 489~745（578） | 35.9~39.6（37.7） | 3.6~7.4（5.0） | 17%固化剂掺量，龄期同上 |
|  |  | 418~887（629） | 38.1~40.9（39.1） | 3.6~7.9（5.0） | 19%固化剂掺量，龄期同上 |

4）路堤和地基的整体稳定分析可采用圆弧滑动法。地基处理后的路堤整体稳定安全系数，不应小于1.2。建筑地基整体稳定安全系数不小于1.3。当需要考虑地震影响时，各安全系数减小0.1；

【条文说明】：采用《公路路堤软土地基处理技术标准》DB44/T 2418的6.4.4.6和《建筑地基处理技术规范》JGJ 79的3.0.7的规定。

11 淤泥和淤泥质土的搅拌桩芯样无侧限抗压强度qu28，对于普通双向搅拌工艺，可取0.6~1.0MPa。

【条文说明】：对于多层剪切双向搅拌工艺，可参考条文10，qu28取2.0~3.5Mpa。

固化土旋喷桩应符合下列规定：

1 旋喷桩的有效处理半径、固结体物理力学性能，应通过现场试验或试验性施工确定；

2根据工程需要和土质条件，旋喷桩可选用单管法、双管法或三管法施工，旋喷桩加固体形状可为柱状、壁状、条状或块状；

3 旋喷桩固化剂掺量宜为18~35%，水灰比宜为0.8~1.2；

4旋喷桩复合地基承载力特征值和单桩竖向承载力特征值，应通过现场静载荷试验确定。初步设计时，可按式（5.3.7-1）~（5.3.7-3）估算；

5 旋喷桩复合地基沉降计算应符合5.3.7第9条规定；

6 当旋喷桩处理范围以下存在软弱下卧层时，应按5.3.7第8条规定进行软弱下卧层承载力验算；

7 旋喷桩复合地基的整体稳定性计算应符合5.3.7第10条规定。

固化土褥垫层-柔性桩复合地基

固化土褥垫层-柔性桩复合地基通常用于无硬壳层或硬壳层承载力无法满足打桩需要的场地，或用以取代砂石褥垫层以节省造价、提高复合地基承载力。对于土质和场地的要求同固化土桩复合地基。

【条文说明】：固化土褥垫层作用在于：（1）新近吹填或堆填场地、鱼塘、水田、湿地等场地，采用固化剂就地固化作为场地表层预处理措施，提高场地承载力，以提供可以打桩的作业平台，相当于人工硬壳层；（2）通过就地固化形成人工硬壳层，可降低桩顶标高，有利于形成土拱；（3）通过设置褥垫层改善桩土应力比，协调桩土变形。

固化土褥垫层-柔性桩复合地基的竖向增强体通常为柔性桩，包括搅拌桩、旋喷桩等桩型。

固化土褥垫层-柔性桩复合地基适用原则和桩体布设方式同固化土桩复合地基。

应结合上部结构类型、荷载大小和使用要求，结合地形地貌、地层结构、地下水特征等，计算确定固化土褥垫层厚度和宽度。固化土褥垫层厚度宜为1.0～2.0m，每边宽出坡脚0.5～1.0m。计算复合地基承载力特征值时，桩间土承载力折减系数宜取0.1~0.4。

【条文说明】：增加褥垫层的厚度可以减小桩间土附加应力，从而提高地基的整体稳定性。但褥垫层的厚度并不是越大越好，厚度过大则难以充分发挥桩间土的承载力，经济性不足。因此，在确定褥垫层厚度时，需综合考虑固化土的抗剪强度及桩间土承载能力。此外，复合地基承载力计算公式中的折减系数通常基于经验或理论推导，无法充分考虑垫层厚度较大时桩间土承载力的极限情况。在厚垫层条件下，折减系数需要进一步修正，折减系数可取0.1~0.4，视固化土厚度、强度而定。

固化土褥垫层顶面可设置1～2层双向、多向拉伸塑料土工格栅，土工格栅应符合现行标准《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T17689的规定，标称抗拉强度不宜小于40kN/m。

固化土褥垫层设计应符合5.2的相关规定。28d无侧限抗压强度不宜小于0.6MPa，固化剂掺量不宜小于8%。

固化土褥垫层复合地基承载力特征值应通过现场单桩或多桩复合地基荷载试验确定。

应对桩间软土层顶面承载力进行验算，并进行深度修正。修正后的复合地基承载力可按下式计算：

fspk'=fspk+ηdγ0(d−0.5)          （5.4.8）

式中：  fspk' ——经修正后固化土褥垫层底面处软土的复合地基承载力特征值（kPa）；

d——基础加上固化土褥垫层埋置深度（m）。在填方整平区域，应自整平前原地面标高算起；

ηd——埋置深度的地基承载力修正系数，按GB50007表5.2.4取值；

γ0——褥垫层重度（kN/m³）；

ℎ0——褥垫层厚度（m），当ℎ0<3取ℎ0=3m。

【条文说明】：因固化土褥垫层厚度较厚，应按地基承载力计算理论考虑深宽修正。

单桩竖向承载力特征值Ra，应通过现场载荷试验确定，初步设计时可按5.3.7第7条计算。

固化土褥垫层-桩体复合地基的沉降和整体稳定性计算应符合5.3.7第9、10条的规定，固化土褥垫层应作为单独一层考虑抗剪强度。

【条文说明】：目前，关于带硬壳层桩体复合地基沉降的设计方法，浙江省地方标准《公路工程强力搅拌就地固化设计与施工技术规范》DB33/T 2383和《道路软土地基强力搅拌就地固化技术规程》T/CECS 978都有相关规定，但其提供的计算公式复杂，不便于应用，本标准按复合土层的概念做了简化计算。

施工

一般规定

正式施工前应编制试验段方案，对不同的参数进行对比验证，选用最优的施工技术参数。

通过试验段确定施工技术参数后，应编制施工方案。

【条文说明】：就地固化需验证的主要施工参数有：搅拌头转速、升降速度、搅拌深度、喷浆（粉）流量、施工后的基础承载力等。异位固化需验证的主要施工参数有：制备方式及产量、流动度等制备工艺参数；运输方式及时间、流动度损失等运输工艺参数；铺筑（浇筑）方式及速度、养护方式等铺筑（浇筑）工艺参数；施工后的固化土强度、基础承载力等。

地基加固施工前，场地应平整、坚实、稳定，应无树木、草皮等杂物，并消除积水。

固化土未完成养护前，应对固化土进行保护，防止提前承载等原因破坏。

浅层地基加固施工

就地固化应符合下列规定：

1 就地固化主要工艺流程：施工放样→施工准备→场地区块划分→就地搅拌→预压养护→质量检测；

2根据红线控制点，按照施工图纸给定的坐标，进行测量定位并做好标记；

3施工前在固化区域周边开挖临时排水沟或开挖集水坑进行排水，然后现场试搅；

【条文说明】：对于穿过池塘、河塘等路段时，应在施工范围内设置围堰，在围堰内先抽水再进行处理；现场试搅主要目的是对目标配合比进行验证，及对固化设备工艺流程、现场实际固化深度的验证。

4对固化区域进行分块固化处理，区块大小宜取 10m2~30m2，区块尺寸宜取5.0m×5.0m 或 5.0m×6.0m；

【条文说明】：根据施工区域地质、施工设备规格数量等条件进行区块划分；如遇断面变化较大的区域，处理区块可做相应调整，以方便施工。

5就地固化处理采用边固化边推进的方式进行；对于一般软土路段，采用原位垂直上下拌合固化方式；而对于表层存在硬壳层的土体，应采用翻松后再固化方式；

6搅拌设备直插式对原位土进行搅拌，相邻区块之间应有不小于5cm的搭接宽度，避免漏搅；

【条文说明】：宜采用自动供料系统，自动打印出每次浆液输出用量，以指导施工过程实际喷撒浆液量，满足施工过程固化剂的参量以及均匀喷撒搅拌。固化剂的喷料速率通过后台自动控料系统控制在100~250Kg/min，每个小区块搅拌时间控制在3~4min。

7在搅拌机械臂上标注刻度线，搅拌头下降深度宜超出设计深度20cm；

8在设计固化层底部0.5m范围内，搅拌头升降速度应适当放缓，停留时间控制在10s左右；

9固化搅拌完毕，浅层固化土初凝后，强度满足施工机具作业要求后，及时进行碾压整平；

【条文说明】：如果固化土层深厚，宜隔半天或一天进行碾压整平，保证养护效果。碾压的目的：提高固化土强度，为后续施工提供良好的作业面。碾压前应确保固化土已初凝，基础强度满足施工机械作业（不陷机）。

10施工结束后设置排水沟，铺塑料薄膜进行固化后养护，养护时间不宜少于7d。

【条文说明】：浅层地基加固施工完成后，应及时采取养护措施；养护时间可根据现场温度适当调整，必要时应采取保温措施。

异位固化应符合下列规定:

1异位固化主要工艺流程：施工准备→固化土制备→固化土运输→固化土浇筑（铺筑）→养护；

2施工准备：主要包括测量放样、场地清理及支模（分区）准备等；

3 异位固化采用液态固化时，模板应具有足够的强度、稳定性和抗变形能力；

4异位固化宜根据场地条件设置场站集中拌和；

5固化土制备主要包括原料土预分选、固化剂浆液制备、固化土拌和等设备，其性能应能满足连续作业要求。拌和设备应配置相应的物料称量装置，并采用强制搅拌方式。每盘固化土拌合的最短时间不宜少于2min；

【条文说明】：固化土制备主要包括液态固化土和粉态固化土的制备。液态固化土的拌合宜分两步完成，先将水和固化剂等混合拌成浆液，然后将浆液和基土拌合。需要采用外加剂时，外加剂宜一并拌入固化剂浆液中。液态固化土固化剂浆液的水灰比应根据固化剂掺量、原料土含水率，以及拌合后固化土流动度设计值进行配制，再通过专用设备将固化剂浆液和原料土进行拌和，以满足拌合料的均匀性、和易性要求。同时施工时现场应留置同条件养护立方体试块；粉态固化土的拌合时应根据原料土的含水率来调整制备时用水量；可根据设计含水率一次搅拌到位，

6混合物搅拌前，应对基土进行破碎及初步筛分，以控制进入搅拌机的基土尺寸，最大尺寸不宜大于15mm；

7 固化土浇筑（铺筑）应避免高温时段，施工前应对基底进行洒水湿润；冬季浇筑（铺筑）固化土时，施工温度不应低于5℃,并做好保温措施；

【条文说明】：浇筑（铺筑）前应清除施工表面垃圾、树根等杂物，当有积水时应分析原因，并清除积水；

8 固化土的养护宜采用浇水或覆盖保湿；采用塑料薄膜覆盖养护时，固化土表面应覆盖严实，并保持膜内有凝结水。养护时间不宜少于14d，具体养护时间根据胶凝材料、外加剂和环境湿度等确定；

9 液态固化土还需满足以下规定：

1）固化土宜使用搅拌运输车运输；

2）固化土宜使用搅拌运输车直卸浇筑，或使用混凝土泵车泵送浇筑，混合物自流平或人工配合整平收面；

【条文说明】：固化土搅拌至填筑完成的时间不宜超过6h。

3）固化土应分层浇筑，每层浇筑的厚度应通过核算，不宜大于1.5m。

【条文说明】：当基槽浇筑底标高不一致时，应按先深后浅的顺序施工；大面积地基垫层浇筑施工时，应分段对称进行，相接处应做成阶梯状，上下层的错缝距离不应小于1m；泵送施工时，出料不得直接冲击支护结构。

10 粉态固化土还需满足以下规定：

1）固化土宜使用自卸车运输，车辆应采用篷布将箱体覆盖严密（或其他措施）；

2）固化土宜使用自卸车直卸法浇筑，使用挖掘机整平，压路机压实；

【条文说明】：固化土搅拌至填筑完成的时间不宜超过6h。

3） 粉态固化土应分层填筑压实。松铺厚度应以试验段确定，不宜大于30cm。

【条文说明】：当基槽填筑底标高不一致时，应按先深后浅的顺序施工；大面积地基垫层填筑施工时，应分段对称进行，相接处应做成阶梯状，上下层的错缝距离不应小于1m。摊铺后应立即进行碾压施工，碾压前可适当的洒水来保证固化土最佳含水率。

固化土桩复合地基施工

固化土桩复合地基施工应符合《建筑地基基础工程施工规范》GB51004、《公路路堤软土地基处理技术标准》DB44/T 2418等的规定。

固化土搅拌桩地基包含单轴搅拌桩和多轴搅拌桩地基。固化土搅拌桩宜采用高速高压搅喷工艺、单轴双向搅拌工艺或多层剪切双向搅拌工艺等高效工艺；多轴搅拌钻机轴间叶片应搭接以形成强制搅拌确保搅拌效果。

固化土搅拌桩宜采用两搅两喷或四搅四喷工艺，施工应包括下列主要步骤：

1搅拌机械就位、调平；

2喷浆（粉）搅拌下沉至设计加固深度；

3边喷浆（粉），边搅拌提升至预定的停浆（灰）面；

4如有需要，重复搅拌下沉至设计加固深度，并提升至停浆（灰）面；

5关闭搅拌机械并移机。

高速高压搅喷工艺可采用中置或下置动力机械结构，钻机动力头能实现主动下压，喷浆压力根据不同桩径宜为3～5MPa以上，采用多层叶片钻杆，平均搅拌转数不低于45r/min，桩身任一位置搅拌次数不低于300次。

单轴双向搅拌工艺是指搅拌钻机上内外同轴的两个钻杆，由两个或一个动力装置对内外钻杆从正反两个方向驱动，同时带动钻头上不同位置的叶片相向转动，进行对向搅拌。单轴双向搅拌内外钻杆可以采用不同的转速，但均不宜低于30 r/min。

多层剪切双向搅拌工艺在内外钻杆相对转动的基础上，采用叶片层数大于5层的相向搅拌钻头，搅拌钻进过程中在钻头区域内将土体进行多层次、相对剪切搅拌，供浆系统采用变频喷浆，根据地层情况实现自动控制。

三轴搅拌工艺是指包含三个搅拌钻头的搅拌钻机，两边两个进行浆液输送，中间一个为气孔；落钻时，两边钻头正旋转，中间钻头反旋转，起钻时，两边钻头反旋转，中间钻头正旋转，保证固化剂和土体搅拌均匀。

采用高速高压搅喷工艺、单轴双向搅拌工艺或多层剪切双向搅拌工艺等高效工艺进行搅拌桩施工时，可采用两搅两喷或两搅一喷的成桩工艺以提高施工效率，具体采用工艺以及相配套的钻头提升速度和下降速度应根据现场试验结果确定。采用高速高压搅喷工艺，施工桩位与既有桩基应保持安全距离，避免对既有桩基的破坏。

固化土搅拌桩采用湿法施工时，宜采用带有自动控制的智能搅浆后台，浆管长度不宜大于60m；采用干法施工时，应采用有效措施控制扬尘污染。

固化土搅拌桩所用施工机械宜有完善的信息化施工功能，可以实时监测提下钻速度、桩体垂直度、喷浆流量或喷粉量等重要施工数据，并提供接口可将数据上传至管理平台实现对施工参数的实时监管。

旋喷桩施工，应根据桩设计直径和土质条件选用单管法、双管法和三管法，当需要控制地内压力、进行大直径旋喷或对旋喷桩体强度有较高要求时，可采用MJS、RJP、SJT等新型大直径旋喷工艺。

【条文说明】：

全方位高压喷射注浆技术（Metro Jet System）采用多孔管和前端强制吸浆装置，并配合地内压力监测。当地内压力高于一定值时，开启主动排浆开关，从而减小对周边环境的影响。MJS工法最大注浆压力达40MPa，形成加固桩体直径达2m。

罗丁喷射桩（Rodin Jet Pile）工法对土体进行两次切削破坏，第一次是利用上段超高压水与压缩空气复合喷射流体先行切削土体；第二次是利用下段超高压浆液与压缩空气复合喷射流体扩大切削土体，成桩直径2~3m。

智能感知超级旋喷工艺（Super-intelligent-sensing Jet Technology）,通过超高压、大流量固化剂浆液的喷射切割和混合土体，形成大直径加固桩体。注浆压力40～65MPa，浆液流量200~600L/min，旋喷桩体直径可达3m以上，加固深度可达80m。

旋喷工艺流程包括定位、引孔、固化剂浆液制备、插入高压喷管、高喷施工、提杆、移机。施工中应做好废泥浆处理，及时出运或进行资源化再生利用。

单管法、双管法高压水泥浆和三管法高压水的压力应大于20MPa，流量应大于30L，气流压力宜大于0.7MPa，提升速度宜为0.1m/min～0.2m/min。旋喷桩的固化浆液掺量、旋喷压力与流量、旋喷提速等施工参数，以及加固体强度和直径等加固效果，应在设计参数的基础上，通过现场试验确定。

采用旋喷桩进行超深地层加固时，宜控制成孔垂直度，并采用高精度测斜仪，每5～10m进行检测，引孔垂直度偏差宜控制在0.5%以内。高压旋喷桩施工宜采用信息化集成系统，选择具有垂直度检查及调节、信息化实时监测功能的设备。

固化土褥垫层施工

就地固化土褥垫层施工应符合下列规定：

1当原地基能够提供机械设备及施工所需承载力时，固化土褥垫层-柔性桩复合地基宜先进行搅拌桩等柔性桩施工，搅拌桩施工后3d内进行就地固化施工，并应符合下列规定：

1）搅拌桩桩顶在褥垫层标高范围内宜空桩；

2）进行就地固化褥垫层施工时，当搅拌桩处的强度过高无法进行搅拌时，宜先将此处进行翻松，再进行就地固化处理。

2 当原地基不能提供机械设备及施工所需承载力时，固化土褥垫层-柔性桩复合地基宜先进行就地固化施工，后进行搅拌桩等柔性桩的施工，并应符合下列规定：

1）宜在就地固化褥垫层施工3～7d内，且强度不小于0.2MPa，并满足施工设备所需承载力时，进行搅拌桩等柔性桩的施工；

2）固化褥垫层和搅拌桩连接应有良好的整体性，搅拌桩提浆标高应位于现场固化褥垫层顶面。

异位固化土褥垫层施工应符合下列规定：

1 基土松铺厚度应根据压实厚度乘以松铺系数确定，且每层不得大于300mm；

2 基土摊铺长度宜根据一个工作日内从拌和开始至碾压成型需要的固化土混合料确定；

3 碾压应达到规定的压实度，不得有明显的轮迹，且不得出现弹簧、松散、起皮等现象，压路机不得在已完成的或正在碾压的路段上掉头或紧急制动；

4 褥垫层碾压完成后应及时覆膜养护，养护期不宜少于7d，对蒸发量较大的地区或养护时间大于15d的工程，应在养护过程中适当补水。

检测与验收

一般规定

固化施工设备、固化剂应符合设计和施工要求；根据现场试验确定的技术参数进行施工。

固化层及加固土桩强度和承载力应满足设计要求。

每道工序完成后，均应进行检查验收，合格后方可进入下一道工序施工，经检测不合格的工序应进行返修，直至达到合格要求。

静力触探、钻芯法等方法可参照《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60进行检测。

浅层地基加固和固化土褥垫层质量检测

浅层地基加固和固化土褥垫层的就地固化土实测项目应符合表 7.2.1 的规定。

表7.2.1 就地固化土实测项目

| 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法 | 检查频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固化厚度（mm） |  | ≥设计值 | 静力触探或钻芯法 | 每200m2不少于1处，且不少于10处 |
| 固化宽度（mm） |  | ≥设计值 | 尺量 | 每200m2不少于1处，且不少于10处 |
| 强度△ | 强度（MPa） | 满足设计要求 | 钻芯法 | 每500m2不少于1处，且不少于3处 |
|  | 或静力触探锥尖阻力（MPa） |  | 或静力触探试验 | 每200m2不少于1处，且不少于10处 |
|  | 或锤击数标准值（击） |  | 或标准贯入试验 | 每200m2不少于1处，且不少于10处 |
|  | 或锤击数标准值（击） |  | 或圆锥动力触探试验 | 每200m2不少于1处，且不少于10处 |
| 承载力（kPa）△ |  | 满足设计要求 | 平板载荷试验 | 每500m2不少于1处，且不少于3处 |

注：“△”标识为主控项目，其余为一般项目，下同。

【条文说明】：本条参考《建筑地基基础检测规范》DBJ/T15-60的3.2.7的规定。

浅层地基加固和固化土褥垫层的粉态固化土、液态固化土实测项目应符合表 7.2.2-1～表7.2.2-2的规定。

表7.2.2-1 粉态固化土实测项目

| 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 | 检查频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湿重度（kN/m3） | 满足设计要求 | 体积法 | 每连续填筑100 m3不少于1次 |
| 无侧限抗压强度（kPa）△ | 满足设计要求 | / | 同一配合比每连续填筑少于400 m3时，每200 m3取一组，大于400 m3时，每400 m3取一组 |

表7.2.2-2 液态固化土实测项目

| 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 | 检查频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湿重度（kN/m3） | 满足设计要求 | 体积法 | 每连续填筑100 m3不少于1次 |
| 流动度（mm）△ | ±10 | 参见本标准附录A | 同一配合比每连续填筑200 m3不少于1次 |
| 无侧限抗压强度（kPa）△ | 满足设计要求 | / | 同一配合比每连续填筑少于400 m3时，每200 m3取一组，大于400 m3时，每400 m3取一组 |

【条文说明】：本条参考《自密实固化土填筑技术规程》T/CECS 1175的 6.2.2的规定。

固化土桩复合地基质量检测

固化土桩复合地基检测宜先进行施工质量检测，后进行复合地基承载力、单桩承载力检测。

固化土桩实测项目应符合表7.3.2的规定。

表7.3.2 固化土桩实测项目

| 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 | 检查频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桩距（mm） | ±100 | 尺量 | 总桩数2%且不少于5根 |
| 桩径（mm） | ≥设计值 | 尺量 | 总桩数2%且不少于5根 |

续表7.3.2

| 桩长（m）△ | ≥设计值 | 钻芯法 | 总桩数0.5%且不少于3根 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桩身强度（MPa）△ | 满足设计要求 | 钻芯法 | 总桩数0.5%且不少于3组 |
| 复合地基承载力△ | 满足设计要求 | 平板载荷试验 | 总桩数0.5%且不少于3处 |
| 单桩承载力△ | 满足设计要求 | 静载 | 总桩数0.5%且不少于3根 |

【条文说明】：本条参考《建筑地基基础检测规范》DBJ/T15-60的3.2.9的规定。

验收

质量验收资料应包括以下内容：

1 固化剂的质量检验结果；

2 配合比试验报告；

3 固化施工记录；

4 质量控制指标的试验记录和质量检验资料；

5 施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析评价资料；

6 施工过程中如发生质量事故，经处理补救后达到设计要求的认可证明文件等。

检验批合格质量应符合下列规定：

1 主控项目质量应全部检验合格；

2 一般项目合格率应在 80%及以上，且不合格点的最大偏差值不得大于规定允许偏差值的1.5倍；

3 具有完整的施工质量检查记录。

【条文说明】：本条参考《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的规定。

对工程质量验收不合格的，应进行缺陷处理或返工，并重新进行质量检验与验收，直至符合本节规定。

- 附录A 流动度试验

A.0.1 试验仪器应符合下列规定：

1 圆筒由金属或硬质塑料制成，内径80 mm，净高80 mm，筒壁厚2mm~5mm；

2 电子秤量程3000 g，精度0.1 g；

3 平板塑料板或光面瓷砖，厚度1 cm，边长30 cm；

4 游标卡尺量程不小于300 mm，精度0.1 mm；

5秒表。

A.0.2 流动度试验按以下步骤进行：

1 应将光滑平板放置于水平桌面或地面上，采用水准仪测试并调整光滑平板，使其在两个垂直方向上均保持水平；

2 应用湿毛巾擦拭玻璃平板和扩展度筒内外壁，使其保持润湿状态；

3 将扩展度筒的一端垂直放置在玻璃平板中心位置处，让扩展度筒的一个断面与玻璃板紧密接触；

4 固定扩展度筒的相对位置，将搅拌好的流态固化土拌合物应不少于2次装入扩展度筒中，每装一次，应采用捣棒均匀插捣不少于5次，并用捣棒轻敲圆柱筒外壁不少于3次，促使排气，保障流态固化土拌合物密实填充扩展度筒；

5 流态固化土全部填充扩展度筒后，应在扩展度筒上端面用刮板将拌合物沿上端面刮平，擦去扩展度筒上壁多余的拌合物；

6 将扩展度筒垂直向上匀速拔起，拌合物坍落后在光滑平板上形成饼状物，稳定60 s后，用米尺在最大直径方向测量饼状物的扩展直径，沿互相垂直的两个方向分别测量（其中一个方向为最大直径方向），取其平均值作为流动度的测试结果，流动度精确至1 mm；

7 重复以上步骤，取3次试验的算术平均值为流态固化土的流动度。

- 本标准用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下:

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

1 《建筑地基基础设计规范》GB 50007

2 《建筑边坡工程技术规范》 GB50330

3 《建筑地基基础工程施工规范》GB51004

4 《土工合成材料应用技术规范》GB/T 50290

5 《水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法》GB/T749

6 《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T17689

7 《混凝土用水标准》JGJ63

8 《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79

9 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1

10 《城市道路路基设计规范》CJJ 194

11 《土壤固化剂应用技术标准》CJJ/T286

12 《公路路基设计规范》JTG D30

13 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1

14 《公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅》JT/T1432.1

15 《软土固化剂》CJ/T526

16 《建筑地基基础设计规范》 DBJ 15-31

17 《建筑基地处理技术规范》 DBJ/T15-38

18 《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60

19 《泥态固化土道路填筑技术规程》DB12/T 1179

20 《公路工程强力搅拌就地固化设计与施工技术规范》DB33/T 2383

21 《公路路堤软土地基处理技术标准》DB44/T 2418

22 《道路软土地基强力搅拌就地固化技术规程》T/CECS 978

23 《预拌流态固化土填筑技术标准》T/CECS 1037

24 《自密实固化土填筑技术规程》T/CECS 1175

25 《岩土固化剂应用技术规程》T/TJKCSJ006

广东省标准

# 建筑与市政工程软土地基绿色加固技术标准

条文说明

制定说明

《建筑与市政工程软土地基绿色加固技术标准》xxxx，经广东省住房和城乡建设厅xxxx年xx月xx日以xxxx批准发布。

本标准编制过程中，编制组进行了深入而广泛的调查研究，认真总结实践经验和吸取科研成果，同时参考了国内外有关先进技术标准，在广东省内广泛地征求了意见，并对反馈意见进行了汇总和处理。

为便于建设、设计、施工、监理、科研和学校等有关单位人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，编制组按照章、节、条顺序编制了本规范的条文说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解把握标准规定的参考。

目 次

(为方便审查，条文说明暂放在对应正文条文下方。)

1	总则	1

2	术语和符号	2

2.1	术语	2

2.2	符号	4

3	基本规定	7

4	材料	9

4.1	一般规定	9

4.2	固化剂	9

4.3	其他材料	11

5 设计	12

5.1	一般规定	12

5.2	浅层地基加固	13

5.3	固化土桩复合地基	15

5.4	固化土褥垫层-柔性桩复合地基	23

6	施工	26

6.1	一般规定	26

6.2	浅层地基加固施工	26

6.3	固化土桩复合地基施工	29

6.4	固化土褥垫层施工	31

7	检测与验收	33

7.1	一般规定	33

7.2	浅层地基加固和固化土褥垫层质量检测	33

7.3	固化土桩复合地基质量检测	34

7.4	验收	35